3.   ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

- Лента должна соответствовать требованиям настоящих технических условий.

- Для производства лент используют полиэфирные нити, сотканные в полотно и подвергшиеся термофиксации. Лента представляет собой плоское тканое текстильное полотно, способное выдержать значительные нагрузки.

Таблица 2.

Номинальная ширина ленты, мм

32 ±0,1 32 ±0,1 38 ±0,1 38 ±0,1 50 ±0,1 50 ±0,1 50 ±0,1

Номинальная

толщина ленты,

мм

- ± 0,05

- ± 0,05

3 ± 0,05

3	± 0,05
3,5 ± 0,05

4	± 0,05
4 ±0,05

Разрывная нагрузка, кгс

2245,3      3041,1 2036,0 3569,0 2046,0 5196,8 7647,9

Относительное

удлинение при

разрыве, %,

15

Геометрические размеры лент определяются по п.п. 6.3

Разрывная нагрузка и относительное удлинение по п.п.6.4

Отклонение от оси в горизонтальной плоскости определяется в соответствии с п.п.6.5.

- Ленту изготавливают натуральной или окрашенной. Миграция красителя не допускается.

- Основные геометрические характеристики лент и разрывные усилия приведены в таблице 2.

- По требованию заказчика допускается выпуск лент других типоразмеров.

- Внешняя поверхность лент с двух сторон имеет рифление, по требованию заказчика поверхность лент может быть гладкой. Расслоения, заусенцы и волнистость по краю не допускаются.

- УПАКОВКА.

3.7.1.	Ленты упакованы в мешок полиэтиленовый шириной 350мм и высотой 400мм или
смотаны в катушку диаметром 300 и 500 мм и высотой по образующей 32, 38 и 50 мм
соответственно.

Лента при намотке не должна перекручиваться, конец ленты должен быть закреплен липкой лентой типа Скотч или зафиксирован хомутом в горловине пакета.

- Масса мешка полиэтиленового не должна превышать 25 кг, масса бобины не должна превышать 20 кг.

- Бобину перевязывают полипропиленовой лентой через гильзу в трех местах и укладывают в полипропиленовый чехол, а затем картонную коробку либо упаковывают в термоусадочную пленку.