**Wolman RAINCOAT® Clear Water Repellent**

**(Oil Base) США**

Пропитка водоотталкивающая, прозрачная на алкидной основе.

Для деревянных террас, фасадов, стен, полов и лестниц.

Для внутренних и наружных работ.

**Объем:** 1 Галлон - 3,78 литра (банка).

**Расход:** 35 кв.м – 1 галлон (3,78 литра) в один слой;

10 кв.м – 1 литр

**Состав:** алкидная композиция с использованием соевого и льняного масла.

* Пропитка абсолютно прозрачная, не желтит.
* Дерево со временем не сереет.
* С использованием в качестве защиты от ультрафиолета специальных абсорбентов трансформирующих световую энергию.
* Наносится без грунта как финишное покрытие.

# Рекомендации по применению

# Тип древесины: используется на всех типах, включая обработанный лес, сосну, кедр, красное дерево, экзотические породы (махагон, тик и др. породы).

Если требуется нанести покрытие с профессиональным качеством, полезно знать важные подробности о подготовке поверхности, температурах и времени высыхания покрытия.  
  
**Избегайте загрязнения поверхности пылью**

Перед нанесением покрытия поверхность следует очистить. Осторожно удалите все следы наждачной бумаги с помощью ткани или жестких бумажных салфеток. При использовании покрытий на масляной основе ткань или салфетки следует пропитать уайт-спиритом. В заключение протрите поверхность насухо салфетками или тканью.  
  
**Прочие требования к поверхности.**

Не наносите покрытия поверх воска, стеаратов, грязи, масел и жиров. Все поверхности, морилка, шпатлевка, грунтовка, герметики перед нанесением покрытия должны быть полностью сухими.

**Подготовка поверхности**

# Этап 1:

*Подготовка поверхности*. Перед нанесением защитного покрытия *на новое, предварительно не окрашенное дерево* убедитесь, что на нем нет барьерного воскового слоя и что оно достаточно просушено. Для этого должно пройти минимум 30 дней с момента настила деревянной поверхности. Также убедитесь, что прошло минимум 24 часа после влажной очистки и с момента последней влажной уборки.

# Если вода стоит и не впитывается 10 мин, то следует сначала удалить барьерное покрытие.

# Этап 2:

# Удалите все видимые загрязнения и остатки предыдущих покрытий с помощью очистителя Wolman™ Deck & Fence Brightener.

**Подготовка предварительно окрашенных поверхностей**

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, пятен и полиролей. Удалите шеллак с помощью смывки для красок и пятна при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. Удалите пыль.

Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. При нанесении защитного покрытия на ранее окрашенные поверхности, предварительно опробуйте продукт на совместимость в незаметном месте.

**Нанесение**

*Наружные работы*

Убедитесь в том, что все швы, трещины и торцевые дефекты заделаны должным образом.  
Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.

Наносить в **1 слой на полы** и 2 слоя на вертикальные поверхности.

Наносить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10ºС и влажности ниже 85% для полного высыхания. Перемешайте содержимое банки при помощи полочки, не трясти. Наносить кистью, валиком, аппликатором или при помощи краскопульта. Наносите участками по 2 кв.м распылением помповым распылителем. Растирайте щеткой для ровного нанесения. Переходите к следующему участку. Если при нанесении образовался подтек на поверхности, удалите его как можно быстрее ветошью, не оставляющей ворса.

**Время высыхания**

До «отлипа» 2 часа

До твердого состояния -12часов

До хождения и интенсивного использования - 24 часа. При температуре, ниже21ºС, время высыхания увеличивается

**Расход:** 35 м2/ 3,78л. Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.