Шпала деревянная Тип шпалы-2 тип;

Толщина мм-160;

Ширина мм-230;

Длина мм-2750;

Объем м3-0,1012

Деревянные пропитанные шпалы должны полностью соответствуют требованиям ГОСТ:

• по геометрическим параметрам и качеству древесины - ГОСТ 78-2004 "Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи";

• технология защиты (пропитка) - ГОСТ 20022.5-93 "Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами";

• защитное средство (антисептик) - ГОСТ 2770-74 "Масло каменноугольное (креазот) для пропитки древесины".