ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пояса крепления кабеля ПКК-5,0

- Назначение

Крепление и удержание на насосно-компрессорной трубе (НКТ) кабеля питания электропогружной установки.

- Общие требования:

  - Поставляемый пояс крепления кабеля ПКК-5,0 (далее – Изделие) должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материалов и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

  - Гарантийный срок на поставленное Изделие и его компоненты должен быть не менее срока, указанного в разделе 6 настоящего Технического задания, со дня поставки и не менее гарантийного срока, устанавливаемого заводом-изготовителем Изделия.

  - Применяемые материалы для изготовления изделия должны быть сертифицированы.

  - Изделие должно поставляться в заводской упаковке.

  - Изделие должно соответствовать ГОСТ 5582-75, ГОСТ 15787-70, иметь сертификат соответствия на применяемые материалы.

- Технические требования, предъявляемые к Изделию:

  - Рабочая среда – многофазная, состоящая из нефти, газа (свободного и растворенного в жидкой среде), воды и механические примеси до 500 мг/л;

  - Материал изготовления:

    - Пряжка – нержавеющая сталь 08х17 (AISI 430) по ГОСТ 5582-75 толщиной 2 мм;

    - Пояс – нержавеющая сталь 08х17 (AISI 430) по ГОСТ 5582-75 толщиной 0,8 мм;

    - Сварочное соединение по ГОСТ 15787-70.

- Сборочный чертеж:

- Предоставляемая документация:

  - Паспорт ПКК 5,0;

  - Сертификаты на применяемые материалы;

  - Лабораторный анализ химического состава стали применяемой для изготовления изделия.

- Гарантия:

  - с момента поставки не менее 12 месяцев;

  - срок эксплуатации не менее 6 месяцев