|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение показателя |
|  | **Дорожная краска АК-511 или эквивалент (белая)** |  |
| 1 | Цвет пленки | Белая |
| 2 | Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) c диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С, | не менее 100 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 72 |
| 4 | Степень перетира, мкм | не более 70 |
| 5 | Время высыхания при температуре (20±2)°С,ч, до степени 3, мин, | не более 30 |
| 6 | Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 120 |
| 7 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы | не менее 0,11 |
| 8 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, | не менее 72 |
| 9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора NaCl при температуре 0°С, ч, | не менее 72 |
| 10 | Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком, кг/мкм, | не менее 1,1 |
| 11 | Коэффициент яркости, % | не менее 79 |
|  | **Дорожная краска АК-511 или эквивалент (желтая)** |  |
| 1 | Цвет пленки | Желтая |
| 2 | Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) c диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5)°С, | не менее 100 |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 72 |
| 4 | Степень перетира, мкм | не более 70 |
| 5 | Время высыхания при температуре (20±2)°С,ч, до степени 3, мин, | не более 30 |
| 6 | Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 120 |
| 7 | Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы | не менее 0,11 |
| 8 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, | не менее 72 |
| 9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора NaCl при температуре 0°С, ч, | не менее 72 |
| 10 | Стойкость к истиранию падающим кварцевым песком, кг/мкм, | не менее 1,1 |
| 11 | Коэффициент яркости, % | не менее 50 |
|  | **Растворитель дорожной краски**  Техническое соответствие белой и желтой дорожной краске обязательно |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| Дорожная краска АК-511 или эквивалент (белая) | кг | **4500** |
| Дорожная краска АК-511 или эквивалент (желтая) | кг | **400** |
| Растворитель дорожной краски (для поставляемой дорожной краски) | л | **300** |