|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Нормативная величина | Фактическая величина |
| 1 Плотность при 20 С , кг/м3 | 950-1000 | **971,5** |
| 2 Вязкость условная, при 80 С, с | 20-50 | **32** |
| 3 Коксуемость, % масс., не более | 17,0 | **12-12,23** |
| 4 Содержание серы, % масс., не более | 3,5 | **2,07** |
| 5 Температура вспышки в открытом тигле С, не менее | 200 | **280** |
| 6 Температура размегчения по кольцу и шару, С | 20-40 | **36,7** |
| 7 Содержание воды, % масс | Не более 0,1 | **0,06** |