Характеристики:

Однокомпонентный лакокрасочный материал естественной сушки на уретаналкидной основе. Эмаль должна иметь хорошую атмосферостойкость, высокую степень блеска, низкое грязе-удержание, сохранять блеск, цвет, быть устойчивой к дождю и конденсации влаги. Предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, в т. ч. для железнодорожного подвижного состава, транспортных конструкций, сельскохозяйственной техники и других металлических и деревянных поверхностей. Плотность не менее 0,9, не более 1,1 г/см3; Степень перетира не более 25 мкм, Эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм; Массовая доля нелетучих веществ не более 50 %; Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, не менее 45 см; Время высыхания до степени 3 при t 20 °С не более 6 ч; Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 при t 20 °С не более 60 секунд; максимальный теоретический расход на 1м2, не более 0,056 кг.