ООО Нижегородский Лакокрасочный Завод «Аспект»

Россия, г. Нижний Новгород, Геологов д. 2А, Тел.:(831)218-80-80, факс: (831)412-95-93, Aspect-nn.ru

_______________________________________________________________________________________________________

Антискользин «SPEC»

противоскользящее покрытие

Современное покрытие для нанесения на керамическую плитку и другие скользящие поверхности, как перед домом, так и в местах общественного пользования – в магазине, в поликлинике, в офисе или спортивных учреждениях. Снижает риск падения и получения травм.

Основа:

- Акриловая

- Эпоксидная

Выпускается в виде прозрачного износостойкого состава с добавлением кварцевых фракций размером 0,1-0,3 мм. Имеет очень хорошую адгезию к керамической плитке и бетону!

Назначение:  можно использовать для глазурованной плитки, керамогранита и плитки для улицы. Рекомендуется для обработки напольной плитки в жилых и бытовых помещениях, офисах, спортивных и медицинских учреждениях. Средство полностью безопасно, удобно и экономично в использовании.

Технические характеристики:

| Наименования показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Бесцветная однородная жидкость (также возможность изготовления в разных цветах) |
| Время высыхания Акриловая основа при +20С, влажности не более 86% | 30 мин. (на отлип) 24-48 ч. (полная полимеризация) |
| Время высыхания Эпоксидная основа при +20С, влажности не более 86% | 3-5 часов (на отлип) 2- 3 суток. (полная полимеризация) |
| Расход | 1кг на 3-4м.кв (200-250г/м2) в зависимости от впитывающей способности основания |
| Добавки | Кварцевая фракция размером 0,1-0,3мм |

Противоскользящее покрытие на Эпоксидной основе: для мест с повышенной проходимостью и агрессивным химическим воздействием (Коммерческий). Состав двухупаковочный. Поставляется комплектом: основа + отвердитель (0,75/0,25).

Противоскользящее покрытие на Акриловой основе: для использования внутри помещения и местах общего пользования (Бытовой). Состав одноупаковочный.

Рекомендации по применению: перед использованием  Антискользин следует тщательно перемешать до однородной массы. Если используете состав на эпоксидной основе -смешать основу с отвердителем и так же тщательно перемешать. Противоскользящее покрытие наносится на сухую предварительно обеспыленную поверхность с помощью кисти, валика при температуре -10С +30С и влажности воздуха не более 86%.

Меры предосторожности:  при попадании состава в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Условия хранения: состав хранить в герметично закрытой таре при температуре окружающей среды         от -10оС до +35оС.

Срок годности: 12 месяцев.

ВАЖНО!!! Напоминаем, что процесс высыхания лакокрасочных материалов, а также скорость образования лакокрасочного покрытия зависит от температуры, влажности, типа подложки и т.д. Просим учитывать данные факторы при получении готового результата.

Средство разработано Нижегородским Лакокрасочным Заводом «Аспект» с учетом климатических и бытовых условий России.