|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adı**  | **Keyfiyyət parametri (DÜİST)** | **Miqdarı (ton)** |
| Tökmə çuqun Marka: L2 С        3,51 - 4,5 %% Si      2,81 - 3,2 %% Mn      0,4-0,9   %% P             до 0,12 % S             до 0,05 % | ГОСТ 4832-95 | 60 |

**Tökmə çuqun L2 spesifikasiya**