|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара** | **Характеристики и потребительские свойства товара** | **Единица измерения** | **Объем** |
| 1 | Мазут  топочный | Топливо нефтяное. Мазут топочный 100, 2.00 %, зольный ,25 гр. С, ГОСТ 10585-2013  Вязкость при 100 0С ***не более*** 6,8 градус ВУ  Кинематическая вязкость при 100 0С не более 50,0 мм2/с  Зольность ***не более*** 0,14 %  Массовая доля механических примесей ***не более*** 1,0 %  Массовая доля воды ***не более*** 1,0 %  Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие  Содержание сероводорода ppm (мг/кг) не более 10  Массовая доля серы ***не более*** 2 %,  Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 110 С0  Температура застывания ***не выше*** 25С0  Теплота сгорания (низшая) в перерасчете на сухое топливо не менее 40530 кДж/кг | т | 589,1т. |