**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УГОЛЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| **характеристика** | **значение** |
| Индекс измельчаемости твердых пород HGI | От 40 и выше  |
| Размер | 0– 60mm, допускается до 10% не размера |
| Влажность | До 12%  |
| Выход летучих веществ | От 18 до 30% |
| Сера | Менее 1% |
| Зольность | До 18% |
| SiO2 | До 60% в зольном остатке |
| Теплотворная способность  | 6000 ккал/кг |

Требуемый объем 50000 тонн